ТЕОРИЯ

| 1 | Вопр_ОЭ/1 Какая сталь обыкновенного качества относится к кипящей? |
| --- | --- |
| 1. | Сталь не полностью раскисленная марганцем при выплавке, и содержащая не более 0,05% кремния. |
| 2. | Содержащая кремния от 0,05 до 0,17%. |
| 3. | Содержащая более 10 мл. водорода на 100 г. металла. |
| 2 | Вопр_ОЭ/1 Какая сталь обыкновенного качества относится к спокойной? |
| 1. | Сталь, полностью раскисленная при выплавке и содержащая 0,15-0,3% кремния |
| 2. | Содержащая не менее 0,3 % кремния и 1 % марганца. |
| 3. | Содержащая менее 0,5 мл. водорода на 100 г. металла. |
| 3 | Вопр_ОЭ/1 Какая сталь обыкновенного качества относится к полуспокойной? |
| 1. | Сталь, раскисленная при выплавке только марганцем и содержащая не более 0,05% кремния. |
| 2. | Сталь, не полностью раскисленная при выплавке только марганцем и кремнием и содержащая 0,05 - 0,15% кремния и до 1% марганца |
| 3. | Содержащая менее 10 мл. водорода на 100 г. металла |
| 4 | Вопр_ОЭ/1 К какому классу сталей относятся сварочные проволоки Св-08, Св08А, Св-08ГА, Св-10ГА? |
| 1. | Низкоуглеродистому. |
| 2. | Легированному. |
| 3. | Высоколегированному. |
| 5 | Вопр_ОЭ/1 Что такое легированные стали? |
| 1. | Содержащие один или несколько элементов в определенных концентрациях, которые введены в них с целью придания заданных физико-химических и механических свойств. |
| 2. | Обладающие определенными физико-химическими свойствами за счет снижения содержания углерода, серы, фосфора или термической обработки. |
| 3. | Обладающие определенными физико-химическими свойствами после специальной термомеханической обработки. |
| 6 | Вопр_ОЭ/1 Какой свариваемостью обладают низкоуглеродистые стали? |
| 1. | Хорошей. |
| 2. | Удовлетворительной. |
| 3. | Плохой. |
| 7 | Вопр_ОЭ/1 Что обозначают буквы и цифры в маркировке низколегированных сталей? |
| 1. | Клейма заводов-изготовителей. |
| 2. | Обозначения номера плавки и партии металла. |
| 3. | Обозначение химических элементов и их процентный состав. |
| 8 | Вопр_ОЭ/1 Какие из перечисленных сталей относятся к углеродистым? |
| 1. | Ст3сп, сталь10, сталь 15, сталь 18кп |
| 2. | 09Г2С, 17Г1С, 09Г2ФБ. |
| 3. | 08Х18Н9, 10Х2М, 15ХМ. |
| 9 | Вопр_ОЭ/1 Какой буквой русского алфавита обозначают углерод и никель в маркировке легированных сталей? |
| 1. | Углерод — «У»; никель — «Н». |
| 2. | Углерод — «С»; никель — «Л». |
| 3. | Углерод не обозначают буквой; никель — «Н». |
| 10 | Вопр_ОЭ/1 Какие изменения свойств происходят при закалке малоуглеродистых сталей? |
| 1. | Пластичность увеличивается, прочностные характеристики не меняются |
| 2. | Возрастают прочностные характеристики, пластичность уменьшается |
| 3. | Возрастает и прочность, и пластичность |
| 11 | Вопр_ОЭ/1 Какие основные характеристики приняты для оценки механических свойств металлов? |
| 1. | Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение и сужение, твердость, ударная вязкость. |
| 2. | Жаропрочность, жаростойкость и хладостойкость металла. |
| 3. | Твердость, сопротивление изгибу и количество циклов ударного нагружения до разрушения металла. |
| 12 | Вопр_ОЭ/1 Для чего в сталь вводятся легирующие элементы? |
| 1. | Для придания стали специальных свойств. |
| 2. | Для улучшения свариваемости стали. |
| 3. | Для снижения содержания вредных примесей (серы и фосфора) в стали. |
| 13 | Вопр_ОЭ/1 Укажите, чем отличается Ст3кп от Ст3сп? |
| 1. | Содержанием углерода. |
| 2. | Содержанием кремния. |
| 3. | Содержанием вредных примесей S и P и газов. |
| 14 | Вопр_ОЭ/1 Для чего производится предварительный и сопутствующий подогрев? |
| 1. | Для снижения количества дефектов в сварном шве и ЗТВ. |
| 2. | Для выравнивания неравномерности нагрева при сварке, снижения скорости охлаждения и уменьшения вероятности появления холодных трещин. |
| 3. | Для снижения содержания водорода в металле шва. |
| 15 | Вопр_ОЭ/1 Какие характеристики можно определить при испытаниях образцов металла на растяжение? |
| 1. | Предел текучести, предел прочности. |
| 2. | Угол загиба. |
| 3. | Предел текучести, предел прочности, относительные удлинение и поперечное сужение. |
| 16 | Вопр_ОЭ/1 Какая характеристика определяется при статическом изгибе? |
| 1. | Угол загиба. |
| 2. | Ударная вязкость при изгибе. |
| 3. | Предел прочности при изгибе. |
| 17 | Вопр_ОЭ/1 Какие характеристики металла определяются при испытаниях на изгиб (плоских образцов) и сплющивание (труб)? |
| 1. | Прочность. |
| 2. | Пластичность. |
| 3. | Прочность и пластичность. |
| 18 | Вопр_ОЭ/1 Какие характеристики определяют при ударном изгибе? |
| 1. | Предел прочности при ударном изгибе. |
| 2. | Ударную вязкость. |
| 3. | Относительное удлинение при ударном изгибе. |
| 19 | Вопр_ОЭ/1 Что можно оценить по виду излома сварного соединения? |
| 1. | Прочность, коррозионную стойкость, плотность. |
| 2. | Строение металла, его сплошность и сделать качественный вывод о пластических свойствах металла. |
| 3. | Наличие и количество вредных примесей. |
| 20 | Вопр_ОЭ/1 Как влияет высокое содержание серы и фосфора на свариваемость стали? |
| 1. | Не влияет. |
| 2. | Повышает свариваемость при условии предварительного подогрева стали. |
| 3. | Способствует появлению трещин и ухудшает свариваемость стали. |
| 21 | Вопр_ОЭ/1 Что представляет собой сварной шов при сварке плавлением? |
| 1. | Закристаллизовавшийся металл расплавленного электрода или сварочной проволоки. |
| 2. | Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла. |
| 3. | Жидкий металл, полученный сплавлением свариваемых и присадочных материалов. |
| 22 | Вопр_ОЭ/1 Чем определяются свойства сварного соединения? |
| 1. | Свойствами металла шва, линии сплавления с основным металлом и зоны термического влияния. |
| 2. | Свойствами металла шва и линии сплавления с основным металлом. |
| 3. | Свойствами линии сплавления с основным металлом и зоны термического влияния. |
| 23 | Вопр_ОЭ/1 Как влияет неравномерность нагрева при сварке на величину деформации основного металла? |
| 1. | Увеличивает величину деформации. |
| 2. | Не влияет на величину деформации. |
| 3. | Уменьшает величину деформации. |
| 24 | Вопр_ОЭ/1 Как влияет увеличение объема наплавленного металла на величину деформации основного металла? |
| 1. | Уменьшает величину деформации. |
| 2. | Не влияет на величину деформации. |
| 3. | Увеличивает величину деформации. |
| 25 | Вопр_ОЭ/1 Какие сварочные деформации называют остаточными? |
| 1. | Деформации, появляющиеся после сварки. |
| 2. | Деформации, остающиеся после сварки и полного остывания изделия. |
| 3. | Деформации, образующиеся под действием эксплуатационных нагрузок. |
| 26 | Вопр_ОЭ/1 Как влияет подогрев изделий в процессе сварки на величину остаточных деформаций? |
| 1. | Увеличивает деформацию изделия. |
| 2. | Уменьшат деформацию изделия. |
| 3. | Не влияет |
| 27 | Вопр_ОЭ/1 От чего зависит величина деформации свариваемого металла? |
| 1. | От склонности стали к закалке. |
| 2. | От неравномерности нагрева. |
| 3. | От марки сварочных материалов. |
| 28 | Вопр_ОЭ/1 Какие конструктивные элементы характеризуют форму разделки кромок? |
| 1. | Смещение кромок, угловатость. |
| 2. | Притупление, угол скоса кромки. |
| 3. | Способ подготовки, зазор. |
| 29 | Вопр_ОЭ/1 Какие бывают типы сварных соединений? |
| 1. | Односторонние и двусторонние. |
| 2. | Стыковые, тавровые, угловые, нахлесточные. |
| 3. | Вертикальные и горизонтальные. |
| 30 | Вопр_ОЭ/1 Как обозначается сварное соединение на чертеже? |
| 1. | Указывается тип соединения, метод и способ сварки, методы контроля. |
| 2. | Указывается ГОСТ, тип соединения, метод и способ сварки, катет шва, длина или шаг, особые обозначения. |
| 3. | Указывается метод и способ сварки, длина или шаг, сварочный материал, методы и объем контроля. |
| 31 | Вопр_ОЭ/1 Что обозначают цифры возле букв на чертеже с указанием сварного шва? |
| 1. | Порядковый номер шва по ГОСТ (ОСТ). |
| 2. | Метод и способ сварки. |
| 3. | Методы и объем контроля. |
| 32 | Вопр_ОЭ/1 Какой линией изображают видимый сварной шов на чертеже? |
| 1. | Штрих-пунктирной. |
| 2. | Штриховой. |
| 3. | Сплошной. |
| 33 | Вопр_ОЭ/1 Когда должна быть проконтролирована каждая партия сварочных материалов? |
| 1. | До начала ее производственного использования. |
| 2. | Одновременно с использованием ее для производства продукции. |
| 3. | В установленные сроки, независимо от ее производственного использования. |
| 34 | Вопр_ОЭ/1 Какие параметры необходимо контролировать после выполнения подготовки деталей и сборочных единиц под сварку? |
| 1. | Форму, размеры и качество подготовки кромок; правильность переходов от одного сечения к другому; другие характеристики и размеры, контроль которых предусмотрен ПКД и ПТД. |
| 2. | Качество зачистки подготовленных под сварку кромок и прилегающих к ним поверхностей деталей и сборочных единиц. |
| 3. | Все параметры, указанные в п.п. 1 и 2. |
| 35 | Вопр_ОЭ/1 На какие две основные группы делятся методы контроля по воздействию на материал сварного соединения? |
| 1. | Разрушающие и облучающие. |
| 2. | Механические и электронные. |
| 3. | Разрушающие и неразрушающие. |
| 36 | Вопр_ОЭ/1 С какой целью выполняют визуальный контроль сварного соединения? |
| 1. | С целью выявления поверхностных дефектов шва |
| 2. | С целью выявления поверхностных дефектов и дефектов формирования шва. |
| 3. | С целью выявления несоответствия конструкционных размеров шва требованиям нормативно-технической документации. |
| 37 | Вопр_ОЭ/1 Чем выявляются дефекты формы шва и его размеры? |
| 1. | Рентгенографическим методом. |
| 2. | Металлографическими исследованиями макроструктуры. |
| 3. | Измерительными инструментами и специальными шаблонами. |
| 38 | Вопр_ОЭ/1 Какие дефекты сварного шва выявляются с помощью радиографического контроля, ультразвуковым и др. равноценными им методами? |
| 1. | Трещины, непровары, несплавления, поры, неметаллические и металлические включения. |
| 2. | Структурные изменения металла, внутренние напряжения. |
| 3. | Качество формирования шва с внутренней и наружной сторон. |
| 39 | Вопр_ОЭ/1 Что называют включением? |
| 1. | Обобщенное наименование пор, шлаковых и вольфрамовых включений. |
| 2. | Неметаллическая несплошность. |
| 3. | Скопление нескольких пор. |
| 40 | Вопр_ОЭ/1 В какой момент следует исправлять дефекты сварных соединений, подлежащих последующей термообработке (отпуску)? |
| 1. | До отпуска. |
| 2. | По согласованию с головной материаловедческой организацией. |
| 3. | После отпуска. |
| 41 | Вопр_ОЭ/1 Какие дефекты допускается устранять сварщику (не привлекая руководителя работ) в процессе сварки стыка трубы? |
| 1. | Любые дефекты, включая трещины. |
| 2. | Трещины и межваликовые несплавления. |
| 3. | Поверхностные поры, шлаковые включения, межваликовые несплавления, подрезы. |
| 42 | Вопр_ОЭ/1 Что называют трещиной? |
| 1. | Дефект сварного соединения в виде разрыва металла в сварном шве и/или прилегающих к нему зонах. |
| 2. | Нарушение сплошности металла. |
| 3. | Недопустимое отклонение от требований Правил контроля. |
| 43 | Вопр_ОЭ/1 Что называют прожогом? |
| 1. | Цилиндрическое углубление в сварном шве. |
| 2. | Сквозное отверстие в сварном шве. |
| 3. | Воронкообразное углубление в сварном шве. |
| 44 | Вопр_ОЭ/1 Что называют наплывом в металле шва? |
| 1. | Неровности поверхности металла шва или наплавленного металла. |
| 2. | Дефект в виде металла, натекшего на поверхность свариваемого металла и или ранее выполненного валика и не сплавившегося с ним. |
| 3. | Несплавление валика металла шва с основным металлом. |
| 45 | Вопр_ОЭ/1 Что такое пора? |
| 1. | Дефект сварного шва в виде замкнутой полости, заполненной инородным металлом. |
| 2. | Дефект сварного шва в виде полости сферической формы, заполненной шлаком. |
| 3. | Дефект сварного шва в виде замкнутой полости, заполненной газом. |
| 46 | Вопр_ОЭ/1 Какую форму могут иметь поры? |
| 1. | Линейную или плоскую. |
| 2. | Прямую и кривую. |
| 3. | Сферическую и удлиненную. |
| 47 | Вопр_ОЭ/1 Что такое подрез? |
| 1. | Углубление по линии сплавления шва с основным металлом. |
| 2. | Острые конусообразные углубления на границе поверхности шва с предыдущим валиком шва или основным материалом. |
| 3. | Острые конусообразные углубления на границе поверхности сварного шва с основным материалом. |
| 48 | Вопр_ОЭ/1 Что такое «непровар»? |
| 1. | Дефект в виде отсутствия сплавления между металлом шва и основным металлом по кромке разделки. |
| 2. | Дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных валиков сварного шва. |
| 3. | Дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных валиков сварных швов. |
| 49 | Вопр_ОЭ/1 Как необходимо произвести заварку удаленного дефектного участка шва, если сварка производилась с предварительным подогревом? |
| 1. | С замедленным охлаждением после сварки. |
| 2. | На увеличенных режимах сварки. |
| 3. | С подогревом. |
| 50 | Вопр_ОЭ/1 Какие требования предъявляются к качеству исправленного участка шва? |
| 1. | Те же, что и к основному шву. |
| 2. | Дополнительные требования, предусмотренные нормативно-технической документацией. |
| 3. | Специальные требования, предусмотренные нормативно-технической документацией. |
| 51 | Вопр_ОЭ/1 Допускаются ли в сварных соединениях трещины, выявленные при визуальном контроле? |
| 1. | Допускаются поперечные трещины в сварных швах. |
| 2. | Трещины всех видов и направлений не допускаются. |
| 3. | Допускаются микротрещины площадью не более 1 кв.мм. |
| 52 | Вопр_ОЭ/2 Что такое «ручная дуговая сварка покрытым электродом»? |
| 1. | Дуговая сварка, выполняемая не расплавляющимся при сварке электродом. |
| 2. | Дуговая сварка, при которой возбуждение дуги, подача электрода и его перемещение производятся вручную, а газошлаковая защита расплавленного металла обеспечивается расплавлением и разложением компонентов покрытия. |
| 3. | Дуговая сварка, при которой защита дуги и сварочной ванны осуществляется потоком защитного газа, подаваемого в зону сварки с помощью специальных устройств. |
| 53 | Вопр_ОЭ/2 Что такое «дуговая сварка в защитном газе»? |
| 1. | Сварка, при которой защита дуги и сварочной ванны обеспечивается газами, образующимися при плавлении и сгорании электродного покрытия. |
| 2. | Дуговая сварка, при которой дуга и расплавленный металл, находятся в защитном газе, подаваемом в зону сварки с помощью специальных устройств. |
| 3. | Сварка, при которой защита дуги и сварочной ванны обеспечивается слоем сварочного флюса. |
| 54 | Вопр_ОЭ/2 Что такое «дуговая сварка неплавящимся электродом»? |
| 1. | Дуговая сварка, выполняемая не расплавляющимся при сварке электродом. |
| 2. | Сварка, выполняемая двумя неплавящимися электродами, между которыми горит дуга. |
| 3. | Дуговая сварка в среде углекислого газа. |
| 55 | Вопр_ОЭ/2 Что такое «дуговая сварка плавящимся электродом»? |
| 1. | Дуговая сварка, при которой сварочная ванна защищается газом, образовавшимся в процессе плавления основного металла. |
| 2. | Сварка, в процессе которой электрод плавится за счет тепла дуги или газового пламени. |
| 3. | Дуговая сварка, выполняемая электродом, который, расплавляясь при сварке, служит присадочным металлом. |
| 56 | Вопр_ОЭ/2 Что такое «дуговая сварка под флюсом»? |
| 1. | Дуговая сварка в защитных газах с добавлением флюса для легирования металла шва. |
| 2. | Дуговая сварка, при которой дуга горит под слоем флюса между непокрытым металлическим электродом и деталью. |
| 3. | Процесс сварки, при котором тепло выделяется за счет преобразования электрической энергии в тепловую при прохождении тока через расплавленный флюс. |
| 57 | Вопр_ОЭ/2 Что является отличительным признаком дуговой сварки порошковой проволокой? |
| 1. | Использование специального порошка при сварке проволокой сплошного сечения. |
| 2. | Использование электродной проволоки, состоящей из металлической оболочки, заполненной порошкообразным веществом. |
| 3. | Использование специальной металлической крошки при сварке проволокой сплошного сечения. |
| 58 | Вопр_ОЭ/2 Что такое «электрошлаковая сварка»? |
| 1. | Процесс сварки, при котором основной и электродный металлы расплавляются теплом, выделяющимся при прохождении электрического тока через ленточный электрод |
| 2. | Процесс сварки, при котором дуга возбуждается и горит между электродом и изделием под слоем флюса |
| 3. | Сварка плавлением, при которой для нагрева используется тепло, выделяющееся при прохождении электрического тока через расплавленный шлак |
| 59 | Вопр_ОЭ/2 Что такое импульсно-дуговая сварка? |
| 1. | Процесс, при котором сварочный ток и напряжение изменяется по определенному закону. |
| 2. | Дуговая сварка, при которой дугу дополнительно питают импульсами тока по заданной программе. |
| 3. | Процесс, при котором сварочный материал подается в сварочную ванну импульсами за счет специального привода. |
| 60 | Вопр_ОЭ/2 Что такое магнитное дутье дуги? |
| 1. | Расширение дуги в результате взаимодействия собственного магнитного поля дуги с полем сварочной цепи, посторонними магнитными полями, а также с ферромагнитными материалами. |
| 2. | Отклонение дуги от оси электрода в результате действия магнитных полей или ферромагнитных масс при сварке. |
| 3. | Сжатие дуги и увеличение проплавления в результате взаимодействия собственного магнитного поля дуги с полем сварочной цепи, посторонними магнитными полями, а также с ферромагнитными материалами. |
| 61 | Вопр_ОЭ/2 Где должен подключаться токопровод к изделиям больших размеров для выполнения сварки? |
| 1. | В самом толстом месте конструкции, при условии надежного контакта. |
| 2. | В непосредственной близости к месту сварки, при условии надежного контакта. |
| 3. | Место крепления токопровода не зависит от места сварки. |
| 62 | Вопр_ОЭ/2 Какую электрическую величину измеряют электрическим прибором – амперметром? |
| 1. | Силу электрического тока в цепи. |
| 2. | Напряжение в сварочной цепи. |
| 3. | Мощность, потребляемую электрической цепью. |
| 63 | Вопр_ОЭ/2 Какую электрическую величину измеряют электрическим прибором - вольтметром? |
| 1. | Силу электрического тока в цепи. |
| 2. | Напряжение в электрической цепи. |
| 3. | Электрическую мощность, потребляемую электрической цепью. |
| 64 | Вопр_ОЭ/2 Каким образом включают в электрическую цепь амперметр для измерения силы электрического тока? |
| 1. | Амперметр включают в электрическую цель последовательно с остальными элементами. |
| 2. | Амперметр подключают параллельно участку цепи, на котором измеряют силу электрического тока. |
| 3. | Амперметр подключают параллельно вольтметру. |
| 65 | Вопр_ОЭ/2 Каким образом включают в электрическую цепь вольтметр для измерения напряжения на участке электрической цепи? |
| 1. | Вольтметр включают параллельно тому участку цепи, на котором измеряют напряжение. |
| 2. | Вольтметр включают в электрическую цепь последовательно с остальными элементами цепи. |
| 3. | Вольтметр включают последовательно с добавочным резистором и остальными элементами участка цепи. |
| 66 | Вопр_ОЭ/2 Какой основной критерий при выборе провода для электрических цепей? |
| 1. | Исходя из допустимой плотности тока. |
| 2. | Исходя из удельного сопротивления проводника. |
| 3. | Исходя из удельного сопротивления проводника и его длины. |
| 67 | Вопр_ОЭ/2 Какова частота промышленного переменного тока, вырабатываемого электростанциями в России? |
| 1. | 50 Гц. |
| 2. | 60 Гц. |
| 3. | 100 Гц. |
| 68 | Вопр_ОЭ/2 При каком роде тока обеспечивается более высокая устойчивость горения дуги? |
| 1. | При переменном. |
| 2. | При постоянном. |
| 3. | Устойчивость горения дуги не зависит от рода тока. |
| 69 | Вопр_ОЭ/2 Какой тип источников питания предназначен для сварки на постоянном токе? |
| 1. | Сварочные трансформаторы. |
| 2. | Сварочные источники любого типа. |
| 3. | Сварочные выпрямители, генераторы, тиристорные источники питания. |
| 70 | Вопр_ОЭ/2 Для чего служит трансформатор? |
| 1. | Для преобразования частоты переменного тока. |
| 2. | Для преобразования напряжения переменного тока. |
| 3. | Для преобразования напряжения постоянного тока. |
| 71 | Вопр_ОЭ/2 Что такое режим холостого хода сварочного источника питания? |
| 1. | Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная к потребителю. |
| 2. | Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная обмотка разомкнута. |
| 3. | Первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная обмотка замкнута. |
| 72 | Вопр_ОЭ/2 Какой тип источников питания предназначен для сварки на переменном токе? |
| 1. | Сварочные трансформаторы. |
| 2. | Сварочные выпрямители. |
| 3. | Инверторные источники питания. |
| 73 | Вопр_ОЭ/2 Что такое сварочный выпрямитель? |
| 1. | Преобразователь энергии сети в энергию выпрямленного тока, используемую для сварочных работ. |
| 2. | Генератор для преобразования энергии сети в энергию перемененного тока, используемую для сварочных работ. |
| 3. | Генератор для преобразования энергии сети в энергию выпрямленного тока, используемую для сварочных работ. |
| 74 | Вопр_ОЭ/2 Что представляет собой сварочный выпрямитель? |
| 1. | Трансформатор и полупроводниковый блок выпрямления. |
| 2. | Трехфазный трансформатор и сварочный генератор в однокорпусном исполнении. |
| 3. | Сварочный генератор и полупроводниковый блок выпрямления. |
| 75 | Вопр_ОЭ/2 Чем должен быть оснащен сварочный источник питания для ручной дуговой сварки? |
| 1. | Амперметром |
| 2. | Амперметром и вольтметром |
| 3. | Вольтметром и устройством для контроля скорости сварки |
| 76 | Вопр_ОЭ/2 Зависит ли напряжение дуги от её длины? |
| 1. | Зависит |
| 2. | Не зависит |
| 3. | Зависит при малых и больших величинах сварочного тока |
| 77 | Вопр_ОЭ/2 Какая внешняя характеристика наиболее приемлема для ручной дуговой сварки? |
| 1. | Крутопадающая |
| 2. | Жесткая |
| 3. | Возрастающая |
| 78 | Вопр_ОЭ/2 Какие вольт-амперные характеристики могут иметь сварочные источники питания? |
| 1. | Падающие, пологопадающие, крутопадающие и жесткие. |
| 2. | Падающие, жесткие и возрастающие. |
| 3. | Пологопадающие, жесткие и крутовозрастающие. |
| 79 | Вопр_ОЭ/2 Для чего применяется осциллятор? |
| 1. | Для возбуждения дуги и повышения устойчивости ее горения. |
| 2. | Для повышения качества сварных швов. |
| 3. | Для улучшения динамических характеристик источника питания. |
| 80 | Вопр_ОЭ/2 Как надо подключить источник постоянного тока при сварке на обратной полярности? |
| 1. | Отрицательный полюс к электроду. |
| 2. | Положительный полюс к электроду |
| 3. | Не имеет значения. |
| 81 | Вопр_ОЭ/2 На какой полярности обеспечивается большее проплавление основного металла при ручной дуговой сварке? |
| 1. | На прямой полярности |
| 2. | На обратной полярности |
| 3. | Одинаково |
| 82 | Вопр_ОЭ/2 Что обозначает буква «А» в маркировке стали 30ХМА, 30ХГСА? |
| 1. | Содержание азота в стали. |
| 2. | Содержание алюминия в стали. |
| 3. | Пониженное содержание серы и фосфора - сталь высококачественная. |
| 83 | Вопр_ОЭ/2 В каких пределах изменяется стандартный угол разделки кромок V- образных соединений деталей стальных конструкций, свариваемых ручной дуговой сваркой, сваркой в защитных газах и под флюсом, замеряемый после сборки? |
| 1. | 10 – 30 град. |
| 2. | 50 – 60 град. |
| 3. | 60 – 90 град. |
| 84 | Вопр_ОЭ/2 Укажите причины образования горячих трещин. |
| 1. | Повышенное содержание в металле шва углерода, кремния, серы, фосфора, глубокая и узкая сварочная ванна. |
| 2. | Пониженное содержание в металле шва углерода, кремния, серы, фосфора, глубокая и узкая сварочная ванна. |
| 3. | Повышенное содержание в металле шва углерода, кремния, серы, фосфора, широкая сварочная ванна. |
| 85 | Вопр_ОЭ/2 Как за счет технологии сварки можно предупредить образование горячих трещин? |
| 1. | Уменьшением числа проходов за счет увеличения погонной энергии, увеличением амплитуды поперечных колебаний электрода при сварке. |
| 2. | Выбором оптимальной формы разделки кромок, снижением погонной энергии. |
| 3. | Применением узкой разделки кромок, проведением термической обработки после сварки. |
| 86 | Вопр_ОЭ/2 Когда образуются горячие трещины? |
| 1. | В процессе охлаждения металла при температуре 500...700 градусов Цельсия, вследствие резкого снижения пластических свойств и развития растягивающих напряжений. |
| 2. | В процессе затвердевания и охлаждения металла при температуре 1100...1300 градусов Цельсия, вследствие резкого снижения пластических свойств и развития растягивающих напряжений. |
| 3. | В процессе затвердевания металла при температуре 1500...1650 градусов Цельсия, вследствие резкого снижения пластических свойств и развития сжимающих напряжений. |
| 87 | Вопр_ОЭ/2 Каковы причины образования холодных трещин? |
| 1. | Наличие в металле примесей, образующих легкоплавкие соединения и растягивающие напряжения, возникающие при сварке. |
| 2. | Нарушение защиты сварочной ванны и попадание в металл шва азота и кислорода. |
| 3. | Высокие временные и остаточные сварочные напряжения и снижение пластичности металлашва и околошовной зоны. |
| 88 | Вопр_ОЭ/2 Укажите, когда образуются холодные трещины. |
| 1. | При температурах до 120 градусов Цельсия через длительный промежуток времени. |
| 2. | При температурах 250 градусов Цельсия сразу после нагрева шва или через длительный промежуток времени. |
| 3. | При температурах 150 градусов Цельсия и ниже сразу после остывания шва или через длительный промежуток времени. |
| 89 | Вопр_ОЭ/2 Какими технологическими мерами можно предупредить образование холодных трещин? |
| 1. | Использованием сварочных материалов с высоким содержанием углерода, серы, ванадия, титана; уменьшением числа проходов за счет сварки с глубоким проплавлением, увеличением амплитуды поперечных колебаний электрода при сварке |
| 2. | Предварительным и сопутствующим подогревом, снижением содержания водорода в сварном соединении, применением отпуска после сварки. |
| 3. | Предварительным и сопутствующим охлаждением, увеличением содержания азота в сварном соединении, применением закалки после сварки. |
| 90 | Вопр_ОЭ/2 Как влияет характер переноса электродного металла на качество сварного шва? |
| 1. | Мелкокапельный регулярный перенос способствует получению бездефектных швов. |
| 2. | При крупнокапельном переносе обеспечивается наименьшее содержание водорода в наплавленном металле, что значительно снижает вероятность образования холодных трещин. |
| 3. | При мелкокапельном переносе повышается вероятность «примерзания» электрода. |
| 91 | Вопр_ОЭ/2 Что представляет собой дефект, называемый "кратер шва"? |
| 1. | Углубление, образующееся в конце валика под действием давления дуги и объемной усадки металла шва. |
| 2. | Воронкообразная впадина на поверхности шва. |
| 3. | Место окончания сварки (обрыва дуги). |
| 92 | Вопр_ОЭ/2 Укажите причины образования непроваров при ручной дуговой сварке. |
| 1. | Большая скорость ведения сварки, недостаточная величина сварочного тока. |
| 2. | Малая скорость ведения сварки, повышенная величина сварочного тока. |
| 3. | Малая скорость ведения сварки, оптимальная величина сварочного тока. |
| 93 | Вопр_ОЭ/2 Укажите основные причины образования прожога. |
| 1. | Завышен сварочный ток относительно толщины свариваемого металла. |
| 2. | Низкая квалификация сварщика. |
| 3. | Большая сварочная ванна, а следовательно, и её масса. |
| 94 | Вопр_ОЭ/2 Следует ли удалять прихваточные швы, имеющие недопустимые наружные дефекты (трещины, наружные поры и т.д.) по результатам визуального контроля? |
| 1. | Следует. |
| 2. | Не следует. |
| 3. | Следует удалять механическим инструментом (шлифовальным кругом) наружные несплошности. |
| 95 | Вопр_ОЭ/2 Назовите основные внутренние дефекты сварных соединений при дуговой сварке. |
| 1. | Трещины, непровары, поры, шлаковые включения. |
| 2. | Подрезы, прожоги, наплывы, свищи, несплавления. |
| 3. | Незаваренный кратер, несплавления, нарушение формы шва. |
| 96 | Вопр_ОЭ/2 Как исправлять в сварном шве свищи? |
| 1. | Удалением дефектного места до “здорового” металла механическим способом с последующей заваркой. |
| 2. | Заваркой с последующей механической обработкой. |
| 3. | Выборкой механическим способом дефектного места на всю толщину шва с последующей заваркой выборки. |
| 97 | Вопр_ОЭ/2 Укажите порядок исправления шва со скоплением газовых пор и шлаковых включений на части его сечения. |
| 1. | Дефектный участок сварного шва удаляется до “здорового” металла с образованием U-образной разделки кромок с последующей его заваркой после подтверждения при контроле полноты удаления дефектов. |
| 2. | Дефектный участок удаляется полностью с образованием первоначальной формы разделки и последующей заваркой. |
| 3. | Дефектный участок не удаляется, а исправляется сваркой. |
| 98 | Вопр_ОЭ/3 Что такое «газовая сварка»? |
| 1. | Дуговая сварка, при которой защита сварочной ванны осуществляется за счет подачи газа. |
| 2. | Сварка плавлением, при которой для нагрева используется тепло пламени смеси газов, сжигаемой с помощью горелки. |
| 3. | Дуговая сварка проволокой сплошного сечения в среде инертного газа |
| 99 | Вопр_ОЭ/3 Что обозначает буква «А» и «АА» в маркировке сварочных проволок Св-08А и Св-08АА? |
| 1. | Пониженное содержание серы и фосфора в проволоке. |
| 2. | Пониженное содержание углерода в проволоке. |
| 3. | Пониженное содержание кремния. |
| 100 | ПУЭ Что называют искуственным заземлителем при реализации защитных мер электробезопасности |
| 1. | Случайное соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с конструктивными частями, не изолированными от земли или непосредственно с землей |
| 2. | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления |
| 3. | Находящиеся в соприкосновении с землей электропроводящие части коммуникаций, зданий и сооружений производственного или иного назначения, используемыек для целей заземления |
| 101 | ПУЭ При каких номинальных напряжениях не требуется заземление или зануление электроустановок: |
| 1. | До 36 В переменного тока и до 120 В постоянного тока |
| 2. | До 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока |
| 3. | До 24 В переменного тока и до 140 В постоянного тока |
| 102 | ПУЭ Какие проводники должны использоваться в качестве нулевых защитных проводников, идущих к переносным электроприемникам? |
| 1. | Нулевые рабочие проводники, присоединяемые к корпусу электроприемника |
| 2. | Отдельный проводник, присоединяемый к специальному контакту вилки втычного соединения и к корпусу электроприемника |
| 3. | Все ответы правильные |
| 103 | ПУЭ С каким напряжением следует предусматривать питание переносных электроприемников от сети: |
| 1. | Не выше 127 В |
| 2. | Не выше 220 В |
| 3. | Не выше 380/220 В |
| 104 | ПУЭ Как должны быть подведены электрические проводники во втычных соединениях переносных электроприемников? |
| 1. | К розетке подведены проводники со стороны питания, а к вилке - со стороны электроприемников |
| 2. | К розетке подведены проводники со стороны электроприемников, а к вилке-со стороны питания |
| 3. | Подвод проводников может быть выбран произвольно, исходя из удобства в работе |
| 105 | ПУЭ Какой цвет должны иметь провода электропроводки по всей длине: |
| 1. | Иметь разный цвет, при этом цвет должен обозначать назначение проводника |
| 2. | Иметь разный цвет, при этом комбинация цветов не имеет значения |
| 3. | Быть одного цвета: черного или белого |
| 106 | ПУЭ Как заземляется сварочное оборудование? |
| 1. | Должен быть предусмотрен приваренный к оборудованию медный провод, расположенный в доступном месте с надписью «Земля». |
| 2. | На оборудовании должен быть предусмотрен болт и вокруг него контактная площадка, расположенные в доступном месте с надписью «Земля». |
| 3. | На оборудовании должен быть предусмотрен зажим, расположенный в доступном месте с надписью «Земля». |
| 107 | ПУЭ На каком расстоянии должны располагаться кабели электросварочных машин от трубопроводов ацетилена и других горючих газов? |
| 1. | Не менее 5 м. |
| 2. | Не менее 1 м. |
| 3. | Не менее 10 м. |
| 108 | ПЭЭП Какая максимальная длина гибкого кабеля допускается при подключении передвижной электросварочной установки к коммутационному аппарату? |
| 1. | 10 м |
| 2. | 15 м |
| 3. | 20 м |
| 109 | ПЭЭП С какой квалификационной группой по электробезопасности допускаются электросварщики для проведения электросварочных работ? |
| 1. | Не ниже второй. |
| 2. | Не ниже третьей. |
| 3. | Не ниже четвертой. |
| 110 | ПЭЭП Кто должен присоединять и отсоединять от сети электросварочные установки? |
| 1. | Сварщик, работающий на этих установках, под наблюдением мастера или начальника участка. |
| 2. | Электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже II. |
| 3. | Электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже III. |
| 111 | СНиП 12-03-2001 Какое напряжение применяется для светильников местного освещения в помещениях с повышенной опасностью? |
| 1. | Для стационарно установленных на более 42 В, а для переносных светильников – 12 В. |
| 2. | Для стационарно установленных на более 42 В, а для переносных светильников – 36 В. |
| 3. | Для стационарно установленных на более 220 В, а для переносных светильников – 12 В. |
| 112 | СНиП 12-03-2001 На какой минимальной высоте над рабочим местом разрешается подвешивать временную электропроводку? |
| 1. | 2,5 м |
| 2. | 3,5 м |
| 3. | 6 м |
| 113 | СНиП 12-03-2001 На какой минимальной высоте над проходами разрешается подвешивать временную электропроводку? |
| 1. | 2,5 м |
| 2. | 3,5 м |
| 3. | 6 м |
| 114 | СНиП 12-03-2001 На какой минимальной высоте над проездами разрешается подвешивать временную электропроводку? |
| 1. | 2,5 м |
| 2. | 3,5 м |
| 3. | 6 м |
| 115 | СНиП 12-03-2001 В каких случаях ручные электроинструменты (входящие в комплект сварочного оборудования) должны быть выключены и отсоединены от электрической сети: |
| 1. | При перерывах в работе и по окончанию работы |
| 2. | При смазке и очистке |
| 3. | При смене рабочего инструмента (ножей и пр.) |
| 4. | Правильные ответы 1,2 и 3 |
| 116 | СНиП 12-03-2001 В какие сроки должен осматриваться инструмент, применяемый в строительстве, на предмет его исправности: |
| 1. | Не реже одного раза в день |
| 2. | Не реже одного раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением |
| 3. | Не реже одного раза в месяц, а также непосредственно перед применением |
| 4. | При получении инструмента со склада организации |
| 117 | СНиП 12-03-2001 На каком расстоянии должны располагаться сварочные кабели от баллонов с кислородом? |
| 1. | Не менее 5 м. |
| 2. | Не менее 0,5 м. |
| 3. | Не менее 8,5 м. |